土建设计说明

一、设计依据：

  - 《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)

  - 《城市绿地分类标准》(CJI/T85-2017)

  - 《园林绿化工程施工及验收规范》(CII82-2019)

  - 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。

  - 设计合同或设计任务书及甲方提供的相关建议和意见。

- 二、统一技术说明

- 2.1.本工程设计中除图纸有明确标注外，其余标高以米(m)为单位，尺寸以毫米(mm)为单位。

- 2.2.总平面图中定位、竖向设计若与详图设计有细小出入时，应以详图为准。

- 2.3.其它相关专业(结构、水、电等)的配合，应于室外景观工程施工前由甲方负责组织相关专业施工图设计。

- 2.4.本工程所选用的各类设备(给、排水、机电等)应在本工程室外景观工程施工之前由甲方负责组织相关的设备技术施工图，经由设计单位审定通过后，由厂家或安装单位派专人赴现场配合室外景观工程施工。

- 2.5.设计选用新产品、新技术时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用。供应商应与设计单位密切配合，并负责有关现场的施工指导，以保证施工质量。

2.6.凡本设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报送样品，经甲方及设计单位审定后方可采用。

2.7.成品室外家具的选型，应根据设计意向，结合景观设计整体风格，由甲方协同设计单位，最终选定相应的配套设施。

2.8.应严格按图施工，如有任何改变，如替换材料及饰面等，必需取得甲方及设计单位的同意后再进行施工。

三、竖向设计

3.1.施工单位有责任于施工前对照建施总平面图及室外管线综合设计图核实本工程竖向设计平面图中注明的竖向设计信息。并将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计单位注意，以便在施工前解决此类问题。

3.2.图中所有涉及到市政道路标高的内容需与市政道路图纸核实。

3.3.路面排水，场地排水，种植区排水，穿孔排水管线等的布置与设计均应与室外雨水系统相连接，并应与路施总平面图密切配合使用。

3.4.本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计

- (1)广场及庭院：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度0.5%。

- (2)道路横坡：如无特殊指明，坡向路沿，坡度≥2%。

- (3)台阶及坡道的休息平台：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度1.0%。

- (4)种植区：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度2.0%，且应比路面低0.02m。

- (5)排水明沟：如无特殊指明，坡向集水口，坡度1.0%。

- (6)所有地面排水应从构筑物基座或建筑外墙面向外找坡最小2.0%。

- 室外工程材料及构造措施

- 4.1.混凝土及砌体工程

- (1)严格按照设计厚度、标号浇筑混凝土， 并密切配合“路施”图纸实施。

- (2)除结构工程师特殊指明，砖砌体用M10砖M7.5砂浆砌筑。

- (3)垫层：严格按照施工图纸设计。

- 4.2.平面硬质铺装工程

- (1)所有有关设计细部、选材、饰面均须按施工图指定做法完成。正式施工前施工单位应递交砖石样品经设计单位确认后方可采用。

- (2)地面、墙面石材铺装留缝除特殊指明外均应≤2m；地面铺地砖铺装留缝除特殊指明外均应≤4mm。

- (3)干铺：1：3干硬性水泥砂浆30厚，原浆找平，2厚纯水泥粉(洒适量清水)干铺面材。

(4)湿铺：1：2.5水泥砂浆20厚，原浆找平，适量纯水泥浆贴面材。除特别注明外，均1：2水泥砂浆填缝，纯水泥浆刮平。

(5)所有平面材料与立面材料铺贴交接时，在无特殊要求的情况下，平面材料与立面材料一律对缝交接。

(6)材料拼贴转角处均为海棠角，接口需用石胶填缝。

(7)材料设计与切割时严格按照模数，特别是45度斜铺材料在边角一定要做到对角线切割，不允许出现大于或少于1/2块材料的斜切割。

(8)除特别注明外，地面材料的铺贴一律采用干硬性水泥砂浆，并严格做到随铺随清洁，在铺装材料表面不应留下水泥砂浆，否则一律返工。

(9)所有室外地面所用之天然石材铺装材料，均应按照相关规范要求进行防碱处理。

(10)石材在铺装前都要做防护处理，在石材铺装前和铺装后都需做石材翻新。石材的防污处理是采用高级石材渗透防腐剂对石材进行深层处理，使其能够充分深入到石材内部，填充石材疏松毛细孔，达到防止水份、污渍渗入，防腐蚀、防返潮、防风化、防断裂等效果。

4.3.垂直挂贴

(1)普通挂贴：15厚1：2.5水泥砂浆找平，5厚水灰比约1：4专业石材粘结剂粘贴。

(2)石材挂贴：1：2.5水泥砂浆，30厚分层灌浆；石材背面用双股16号铜丝和石材绑扎后与膨胀螺栓固定。

(3)石材干挂：应满足于挂规范要求，每块石材厚度≥20mm，面积≤1.5㎡。

(4)完成面要求满足设计尺寸要求，要求具有相关资质的幕墙公司施工。

(5)石板安装前在石材背面和侧面背涂专用处理剂，在石材板底涂刷树脂剂，再贴化纤丝网格布，形成抗拉防水层，但切不可忘记在侧面作涂刷处理。

(6)铺贴完成后用同色大理石胶封闭所有接缝，以此作为防泛碱措施。

5.4.变形缝、伸缩缝

(1)凡连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝，纵向缩缝采用平头缝，其间距6~12m。横向缩缝采用假缝，其间距为3~6m，缝宽5~20mm，高度宜为垫层厚度的1/3，面层与垫层对齐。

(2)连续的路面垫层沿纵向宜设置仲缝，其间距采用20-30m，缝宽20-30mm，缝内填沥青类材料，沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强。

(3)广场面积大于100㎡时应设置伸缩缝缝宽10-20mm；内嵌沥青油膏，上撒粗砂，深50mm。

4.5.防水

(1)架空板层或大面积防水：结构板面清扫干净后纵横向纯水泥浆各一道，现浇C20细石混凝土40厚。

(2)加φ6@200钢筋双向布置。1∶2水泥防水砂浆20厚，原浆找平，扫2厚PUK聚氨脂防水层。面1：2.5水泥砂浆15厚保护层。

(3)所有种植槽内均应做防水层，采用防水砂浆防水层。

(4)局部防水：凡预埋溢流、排水、供给水管时须在管根嵌防水胶，周边600范围内2厚PUK聚氨脂防水涂料两道设防，并用止水环加固防水。

4.6.无障碍通道

(1)无障碍设计的具体范围和内容应按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2012)的有关规定执行。

(2)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差和有台阶时，必须设符合轮椅通行的坡道，在坡道和两级台阶以上的两侧应设扶手。

(3)双跑式和多跑式坡道休息平台的深度不应小于1.50m。在坡道起点及终点应留有深度不小于1.50m的轮椅缓冲地带。

(4)建筑入口的坡道宽度不应小于1.20m，室内走道的坡道宽度不应小于1.00m，室外通路的坡道宽度不应小于1.50m。·每段坡道高度与长度的限定：坡度(高/长)1/12、1/16、1/20：容许高度(m)：0.75、1.00、1.50：水平长度(m)：9.00、16.00、30.00。

(5)在坡道两侧和休息平台只设栏杆时，应在栏杆下方的地面上筑起50mm的安全档台。

(6)供轮椅通行的坡道面层应平整，但不应光滑。也不应在坡面上加防滑条和作成礓礤式的坡面。

(7)台阶从三级起应设有扶手，且宜保持连贯。

(8)扶手的形状、规格及颜色要易于识别和抓握，扶手截面的尺寸应为35mm至50mm，扶手内侧距墙面的净空为40mm。

(9)扶手应选用优质木料或其他较好的材料，扶手必须要安装坚固，应能承受身体的重量。

(10)设一层扶手的高度为0.85m至0.90m，设二层扶手时，下层扶手的高度为0.65m，起点及终点处，应水平延伸0.30m以上。

4.7.土方平衡原则

(1)尽量使挖方和填方的数量基本达到平衡，在挖方的同时进行填方，减少重复倒运，不足土方量外进。

(2)调配方案：根据土方的施工标高、挖填区面积、挖填区土方量，并考虑各种变更因素(如的松散率、压缩率、沉降量等)。

(3)填土及回填土：在进土中如有质量较差的土先回填在设计地形标高的下层，随后分层筑建。同时对照施工图，计算出整个地形的填土量。

(4)回填土的质量应符合绿化种植要求，其干密度、透气性、渗水性、PH值都应符合地面种植要求的合成土。

(5)好土堆放在回填质量要求较高的绿化种植区内。

(6)用于地面种植的合成土具有的特征：30%细砂或30%已完全分解的花岗岩；40%泥炭土替代物，3粒迟效或化肥药片。

(7)标准泥炭土分析，酸碱度、排水性能及其它特性。在进土期要对土方质量进行严格控制，对不符合设计要求及种植要求的黑土、泥浆土、大型桩头土、化学土一律禁用。

4.8.天然石材/石景工程：甲方应委派专业厂商进行天然石材的供应及安装；正式施工之前，应由厂商或施工单位提供施工图及石材样品递交设计单位审定；设计单位有责任进行实地监督并负责最后的验收。

4.9.人造石景工程：甲方应委派专业厂商进行人造石景的现场加工及安装；正式施工之前，应由厂商或施工单位提供施工图或模型递交设计单位审定；设计单位有责任进行实地监督并负责最后的验收。

4.10.本工程不可使用海砂等具有腐蚀性的材料。

五、其它

本工程施工前务请认真阅读和熟悉图纸，如发现设计遗漏或交待不清或不当之处，请及时与设计单位联系。图中未详尽之处，均应按照国家和当地现行的各类相关施工规范、规定及国标图集实施。